### Seite 1

AGEPAN

Ориентированно-стружечные плиты (OСП)

 Информация о продукте

AGEPAN – Системное строительство

#### Sonae

#### Indústria

### Seite 2

2 		AGEPAN®	| Общая информация	|	Ориентированно-стружечные плиты - OСП

# Стабильность и красота …

| Деревянная обшивка крыши, придающая жёсткость конструкции | Пристенная деревянная рама в комбинации с железобетоном. Каркасная (скелетная) конструкция. | Стабильность в качестве связного элемента в деревянной рамочной конструкции. |
| --- | --- | --- |

(Text unter Bildern)

	Материал ОСП AGEPAN® – это конструкционная стабильность в сочетании с внешней завершённостью

ОСП AGEPAN® производится с использованием новейших технологий в нашем центре древесных материалов в городе Неттгау. Этот материал способен выдерживать большую нагрузку, хорошо сохраняет форму, имеет оптическую завершённость. Благодаря этим уникальным свойствам он является идеальным строительным и декоративным материалом. Используя материал будущего ОСП AGEPAN® как в виде отдельных плит, так и в качестве составной части нашей строительной системы, Вы выигрываете за счёт преимуществ этого материала. Наш консультационный отдел AGEPAN® гарантирует Вам оптимальную информационную поддержку и обслуживание по конкретному проекту. Вместе с фирмой Sonae Indústria, одним из самых крупных мировых производителей древесных материалов, мы целенаправленно стремимся удовлетворить пожелания клиентов.

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.agepan.de

# 	Производство и экология

ОСП (OSB) обозначает «ориентированно-стружечные плиты (по-английски – «Oriented Strand Board“). В процессе изготовления продолговатая окорочная стружка („Strands“) укладывается в определённом направлении в три слоя („oriented“), а затем прессуется под действием высокого давления. Верхний и нижний наружные слои плиты проходят параллельно её длине, а внутренний слой – перпендикулярно. Этот принцип укладки, использующийся при производстве фанеры, придаёт ОСП AGEPAN® высокую стабильность формы и великолепные прочностные показатели. Поверхность «Contiface» придаёт материалу водоотталкивающие свойства.

Наше производство поддерживает, разумеется, систему экологического менеджмента и сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 14001. Для обработки используется исключительно хвойная древесина, добываемая при прореживании лесных массивов. При этом достигается практически 100%-е использование древесного сырья.

Материал постоянно подвергается проверкам на качество независимым немецким испытательным институтом HFB в Лейпциге (Text unter Bild)

PEFC	Общеевропейская система сертификации лесов –

стимулирование надлежащего ухода за лесами

www.agepan-osb.de

### Seite 3

ОСП AGEPAN®	ОСП/3

 ОСП/3 AGEPAN®  - универсальный материал

Предлагаемые нами ориентированно-стружечные плиты ОСП/3 AGEPAN® представляют собой надёжную альтернативу использовавшимся ранее материалам. Они универсальны в применении и выполняют обычные требования по допустимой нагрузке и стабильности.

Показатели, указанные в допуске инспекции независимого строительного контроля Z-9.1-424, намного превосходят показатели европейского стандарта DIN EN 300 и делают возможным более выгодные геометрические размеры.

ОСП/3 AGEPAN®  прекрасно поддаётся обработке и имеет исключительно выгодное соотношение между ценой и качеством. Плиты защищены от влажности водонепроницаемым слоем за счёт склеивающей водостойкой смолы и рекомендованы в качестве материала, выполняющего все требования строительной биологии.

Придаёт жёсткость стенной конструкции, выполняет несущие функции

| ###### Сферы применения* | половые покрытия ¦ облицовка стен ¦ деревянная обшивка стен, придающая жёсткость конструкции ¦ опалубка крыши (шпунтованные панели) ¦ деревянная обшивка крыши, придающая жёсткость конструкции (класс использования II/V100) ¦ несущая деревянная обшивка потолка ¦ ограждение стройплощадки ¦ строительство ярмарочных павильонов и магазинов ¦ упаковка, ящики, поддоны ¦ элементы мебели / каркасы мебели ¦ декоративное оформление |
| --- | --- |

| # Основные преимущества | # первоклассные механические свойства, великолепно поддаётся обработке # можно забивать гвозди, скреплять скобами, пилить и соединять болтами, т.е., обращаться как с цельной древесиной # гвозди и болты сидят крепко и надёжно даже в краевой зоне # влагозащитное проклеивание гарантирует стабильность размеров # значительно более низкие величины эмиссии Е1 # продукция сертифицирована согласно европейской норме EN ISO 9001 # имеет знак СЕ в соответствии с европейской нормой ISO 13986 # ОСП/3 AGEPAN® сертифицированы в соответствии с европейской нормой EN 300 для размеров толщиной от 6 до 25 мм # остатки могут быть без проблем утилизованы в топочном устройстве (согласно 1 и 4 распоряжения к Федеральному закону об охране окружающей среды) или помещёны в хранилище СЕ |
| --- | --- |

Содержание Общая информация стр. 2 ОСП/3 стр. 3 ОСП/4 стр. 4 Указания по обработке стр. 5-6 Указания по нанесению покрытия стр. 6-7 Программа поставок стр. 8

Seite 4

ОСП AGEPAN®	ОСП/4

|  ОСП/4 AGEPAN® – плиты, выдерживающие высокие механические нагрузки и сохраняющие высокую стабильность размеров ОСП/4 AGEPAN® является конструкционным древесным материалом для всех применений с очень большими требованиями к прочности и стабильности размеров. Убедительные технические показатели (модуль упругости, прочность на изгиб, характеристика набухания), а также допуск к эксплуатации, выданный ведомством по строительному надзору, делают возможным использование материала для внешних, конструктивных элементов при соответствующей предварительной обработке. Это, в свою очередь, гарантирует экономичность конструкций при наивысшей надёжности в применении. ОСП/4 AGEPAN® выпускается также в больших форматах, максимального размера 6300 х 2800 мм. | Наши экспериментальные дома служат доказательством экономии времени и затрат, которые достигаются за счёт предварительного изготовления строительных деталей (Text unter Bild) |
| --- | --- |

| Сферы применения* | деревянная обшивка стен, придающая жёсткость конструкции ¦ опалубка крыши (шпунтованные панели) ¦ деревянная обшивка крыши, придающая жёсткость конструкции (класс использования II/V100) ¦ несущая деревянная обшивка потолка ¦ бетонная опалубка ¦ строительство складов и подмостков |
| --- | --- |

| # Основные преимущества | - допуск к эксплуатации, выданный ведомством по строительному надзору - постоянный контроль качества, проводимый независимым немецким испытательным институтом HFB в Лейпциге - прочность на изгиб, высокая собственная устойчивость и устойчивость к влаге - внешняя привлекательность благодаря эффекту «древесной оптики» - легкость и простота в применении и в обработке - плиты состоят на 95 % из древесины и выполняют тем самым требования строительной биологии |
| --- | --- |

* Более подробную информацию, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы относительно ОСП AGEPAN® Вы найдёте в интернете на нашем сайте www.agepan-osb.de

Наши сотрудники сервисного центра с удовольствием ответят на все Ваши вопросы относительно ОСП AGEPAN®

Тел.: +49(0) 3 9003/97-300, Факс: +49(0) 3 9003/97-330

Менеджмент продукции ОСП AGEPAN®

Тел.: +49(0) 3 9003/9 78 45, Адрес эл. почты: info@agepan.de

Seite 5								ОСП AGEPAN® Указания по обработке

#  Указания по обработке

# Транспортировка и погрузочно-разгрузочные операции

- защищайте от воздействия воды (в особенности кромки и узкие поверхности)

- защищайте кромки при поднятии, передвижении и штабелировании (особенно панели с пазами и гребнями)

- на месте на основании маркировки строительных плит и документации производителя следует проверить следующие параметры: толщина, класс потребления, поверхность (шлифованная, не шлифованная), кромки (наличие паза и гребня)

# Складирование

- складируйте плиты всегда в лежачем положении, кромки заподлицо, выступающая часть максимум 15 мм

- удалите упаковку и положите плиту по всей поверхности (если нет поддона, то в качестве основы следует использовать лаги с максимальным расстоянием 600 мм)

- лаги должны находиться точно один над другим. Они должны быть расположены параллельно к коротким сторонам плиты. Если штабелируются строительные плиты толщиной 8 мм и тоньше, то в качестве основы следует использовать плиту толщиной минимум 15 мм

- если в исключительных случаях существует необходимость складировать ОСП AGEPAN® в стоячем положении на кромках, то следует избегать непосредственного прилегания к опорной поверхности, а верхнюю сторону штабеля следует накрыть защитной плитой

# Температурно-влажностный режим

- складируйте плиты по возможности в закрытом, сухом помещении

- при временном размещении снаружи укладывайте плиты на высоких стойках и закрывайте их слоем водостойкого брезента с парообменными свойствами.

- перед монтажом рекомендуется поместить плиты как минимум на 48 часов в условия эксплуатационной влажности, так как изменение влажности материала всегда влёчет за собой изменение размеров плиты (см. также технические характеристики: изменение геометрических размеров под влиянием внешних климатических условий). Влагосодержание строительных плит на заводе-изготовителе составляет около 5-8 %

В зависимости от эксплуатационных условий нижеприведённые величины влагосодержания плит служат в качестве условных данных:

# Место эксплуатации	Приблизительное 
		влагосодержание 
		материала

Здание

с центральным

отоплением		6-9%

Здание

с центральным отоплением,

включаемым на время	9-10 %

Не отапливаемое

новое здание		15-18%

В зависимости от различных условий относительной влажности воздуха приблизительная равновесная влажность (GF) принимает следующие значения:

Относительная 	Приблизительная

влажность воздуха 	равновесная

влажность при

20 ° С

30 %		2-6 %

65 %		8-11 %

90 %		15-18 %

Распиловка, фрезерование и сверление

- при работе с ОСП AGEPAN®  следует соблюдать правила техники безопасности. Используйте только исправные инструменты и машины в безупречном техническом состоянии

- обработку можно проводить традиционными ручными инструментами

- наилучшие результаты достигаются при использовании переносных или стационарных электрических инструментов

- для серийного производства пригодны традиционные деревообрабатывающие станки с меньшей поступательной скоростью, чем для цельной древесины

- на основании продолжительных сроков службы рекомендуется использовать твердосплавные режущие инструменты

# Укладка и облицовка

- для облицовочных плит, устанавливаемых внутри и снаружи помещений, следует предусмотреть зазор для продольного расширения (из расчёта минимум 3 мм на один погонный метр)

- при укладке под стык на внутренних стенках стыковое соединение должно также иметь зазор на продольное расширение

# Крепление гвоздями и болтами

- используйте в несущих конструкциях устойчивые к коррозии крепёжные средства, например, из оцинкованной, не ржавеющей стали

- гвозди с плоской головкой с кольцевым желобком, навинтованные или анкерные гвозди (cпециальные гвозди см. также DIN 1052 –T2) обладают большей крепёжной силой и подходят лучше, чем гвозди с гладким стержнем

- минимальная длина используемых гвоздей и болтов должна равняться 50 мм или быть в 2,5 раза больше толщины плиты. Округление длины следует проводить в сторону её увеличения.

- скобы должны иметь диаметр проволоки минимум 1,5 мм и длину 50 мм

##### Seite 6

ОСП AGEPAN® | Указания по обработке | Указания по нанесению покрытия

#  Указания по обработке

Несущая конструкция

- для конструкций, не подлежащих контролю, рекомендованы следующие расстояния между креплениями:
Крепёж – борт = 5 диаметров крепежа

Крепёж один под другим – наружный = 150 мм

Крепёж – середина плиты = 300 мм

- для конструкций, подлежащих контролю, нормативом являются положения норм DIN 1052-T3 для деревянных зданий

- при укладке тонких и гибких плит ОСП во избежание вспучивания крепёж следует начинать сверху посередине. Затем равномерно переходить наружу и вниз.

# Нанесение покрытия и лакировка

- Наружные плиты ОСП AGEPAN®, подвергающиеся воздействию погодных условий, должны быть защищены против смачивания, истирания и т. п. обкладкой, лакокрасочным или поверхностным покрытием.

- плиты, устанавливаемые внутри строения и не воспринимаемые визуально, не нуждаются в какой-либо обработке.

- шлифованные строительные плиты используются, как привило, только для внутренней отделки и поддаются лакировке.

- в качестве лакокрасочного покрытия пригодны традиционные лаки, воски, условно пригодны олифы для древесины и древесных материалов. Следует учесть, что лаки и бейцы на водной основе могут способствовать частичному набуханию щепы. Соблюдайте указания производителя лаков.

- используя лаки, воски и олифы на основе растворителя (прежде всего, на основе терпена), сначала на небольшом участке следует нанести пробный слой лака, так как может возникнуть несовместимость с веществами, входящими в состав древесины.

- в случае необходимости ОСП AGEPAN® после соответствующей обработки может быть склеен с изолирующими материалами или ламинатом. В качестве клеящего вещества используются клеи, например, на основе ПВА или ПУ.

- «плавающий пол» из плит (сухая смесь для устройства сплошных полов) следует надолго защитить от одностороннего поглощения и выделения влаги (например, покрытием лаком)

#  Указания по нанесению покрытия

| Внешняя зона |  | Предстоящая опалубка под атмосферным воздействием, внутренняя опалубка крыши, наличники, капель и т. д. |
| --- | --- | --- |
|  Штукатурка* | Фирма Sto, Stühlingen | - приклеивание плит из жёсткого пенопласта фирмы Sto на плиты ОСП AGEPAN® дисперсионным пластмассовым клеем фирмы Sto - армирование отделочной штукатуркой фирмы Sto и стеклотканью фирмы Sto - нанесение органического кроющего слоя штукатурки Stolit K/R |
|  Лакокрасочное покрытие** | Фирма Teleplast GmbH, Wolfenbüttel | 2-х слойное лакокрасочное покрытие Pefalon-115-Z (двухкомпонентный лак, с малым содержанием растворителей, хорошего наполнения, практически паронепроницаемый, эластичный, светостойкий и стойкий к мелению) |
|  | Фирма Caparol-Farben GmbH & Co. KG, Ober-Ramstadt | - грунтовка DISPON EP 481 UNI PRIMER - промежуточный слой защитной краски для древесины CAPADUR - заключительное покрытие защитной краской для древесины CAPADUR |
|  |  | - грунтовка DISPON 482 EP Siegelgrund - промежуточный слой грунтовки для дерева CAPADUR - заключительное покрытие защитной краской для древесины CAPADUR |

##### Seite 7

ОСП AGEPAN® | Указания по покрытию

| Внешняя зона |  | Износоустойчивые полы (не в производственных помещениях) |
| --- | --- | --- |
|  Штукатурка** | Фирма Brillux GmbH & Co. KG, Münster | 2-х слойное эпоксидное напольное покрытие 848 фирмы Brillux, водорастворимое |

| Внутренние помещения |  | Стены |
| --- | --- | --- |
|  Штукатурка** | Фирма Brillux GmbH & Co. KG, Münster | - грунтовка Brillux Impredur Grund 835 - промежуточный слой грунтовки лаком с зеркальным блеском Brillux Impredur - заключительное покрытие лаком с зеркальным блеском Brillux Impredur |
|  |  | - грунтовка Brillux Allgrund 246 или Brillux Impredur Grund 835 - промежуточный слой грунтовки лаком для придания блеска Brillux Lacryl Glanzlack 275 - заключительное покрытие лаком с зеркальным блеском Brillux Impredur |
| Akzo Nobel Deco GmbH, Köln |  | 3-х разовое покрытие Herbol WV с открытыми порами (пигментированный/бесцветный) |
| Hesse GmbH & Co. KG, Hamm |  | - шлифовка, размер зернистости 120 - одноразовое покрытие однослойным лаком Hesse-Hydro (пигментированный/бесцветный) |
|  |  | - шлифовка, размер зернистости 120 - изоляция однослойным лаком Hesse-Hydro Hydro HE 65077 - одноразовое покрытие бейцем Hesse-Hydro BX 081293 - 2-х разовое покрытие однослойным лаком Hesse-Hydro HE 65077 |

*  Тупой зазор при монтаже плит может привести к проявлению швов в готовой штукатурке в результате различного теплопропускного поведения. В области изоляции или конструкции деревянных стоек с течением времени могут образовываться различные отложения грязи. Поэтому вместо штукатурки, наносимой набрызгом, применяется комплексная система теплоизоляции с жестким пенопластом из полистирола.

**  Вы можете, разумеется, использовать равноценные продукты других производителей

Seite 8

ОСП AGEPAN® | Информация о продукте

##  Программа поставок

Тип 					Формат в мм		Толщина в мм

ОСП/2 EN 300

Стандартная плита - Contiface		2440 x 1220

Стандартная плита - Contiface		2070 x 2800

Облицовочная плита –

двусторонняя N+F Contiface		2440 x 1220

Конструкционная плита -

четырёхсторонняя N+F Contiface	2440 x 600

Тип 					Формат в мм	Сертификация	Толщина в мм

ОСП/3

Стандартная плита - Contiface		2500 x 1250		в соотв. с допуском

2440 х 1220		EN 300

2500 х 1250		EN 300

2650 x 1250		в соотв. с допуском

2800 х 1250		в соотв. с допуском

5000 х 2500		в соотв. с допуском

5000 х 1250		в соотв. с допуском

Конструкционная плита -

четырёхсторонняя N+F Contiface	2500 x 1250		в соотв. с допуском

2500 х 625		EN 300

2500 х 625		в соотв. с допуском

Конструкционная плита -

четырёхсторонняя N+F

шлифованная				2500 x 625		в соотв. с допуском

2500 х 625		EN 300

Кровельная плита

двусторонняя N+F Contiface		2440 x 1220		EN 300

ОСП/4					по отдельному запросу

ОСП PACK AGEPAN			по отдельному запросу

Складские изделия			по отдельному запросу

Печать Вашей фирмы (Ihr Firmenstempel)

AGEPAN® структурное подразделение фирмы Glunz AG | Grecorstr. 1 | D-49716 Meppen

Тел.: +49(0)3 90 03/97-300 | Факс: +49(0)3 90 03/97-330 | адрес эл. почты: info@agepan.de

www.agepan.de

Все использованные в данном рекламном проспекте обозначения продукции и имена предприятий являются юридическими наименованиями торговых предприятий и (или) зарегистрированными торговыми марками соответствующего владельца правового знака на промышленную собственность. Размножение разрешено только со специальным разрешением акционерного общества Glunz AG и (или) соответствующего владельца правового знака на промышленную собственность. За возможные ошибки, содержащиеся в данном проспекте, акционерное общество Glunz AG ответственности не несет.

000182-OSB-01-DE-0406 | Вся информация и данные, содержащиеся в этом проспекте были проработаны добросовестно и по лучшему разумению. Мы не перенимаем ответственность за публикацию. Исключая ошибки и пропуски. | www.werbeagentur-nowack.de | Glunz06.0092 |

Фотографии: Scheiter, АО Glunz AG; Ch. Blum Holzbau; Neuwied (титульный лист); G. Pönnighaus Photography; Architekt Heyer + Partner (страницы 4 и 5)

(Text auf Seite 8 rechts vertikal geschrieben)